Jurnal Offshore: Oil, Production Facilities and Renewable Energy,

Volume  No. Desember 2023:1-9:e-ISSN: 2549-8681

PENGARUH MATERIAL RESINEX TERHADAP PROPERTIES HPHT FILTER PRESS PADA TEMPERATURE 200 ℉ LUMPUR KCL-POLYMER

Desi Kusrini1, Ismanu Yudiantoro2, Winarto3, Dhelfi Alva Alfriyani4

Program Studi D-3 Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Petroleum Balongan, Indramayu 45216, Indonesia.

Coresponding author email blue: desiakamigas18@gmail.com

Abstrak

Pada pemboran trayek 17 ½” ini menembus formasi Muara Enim – Talangakar yang memiliki litologi shale dengan temperatur tinggi, dimana hal tersebut dapat merubah sifat fisik Lumpur, material Additive Resinex pada Lumpur Pemboran berperan  menjadikan lumpur pemboran lebih stabil pada temperature tinggi sekaligus sebagai fluid loss control agent. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui perubahan mud properties pada  water base mud Kcl polymer dengan berbagai variasi konsentrasi Resinex yang sesuai dengan spesifikasi, selanjutnya untuk mendapatkan pemilihan konsetrasi Resinex yang terbaik yang sesuai pada trayek ini. Percobaan ini dilakukan skala Laboratorium dengan melakukan pengujian Lumpur Kcl polymer yang ditambahkan material Resinex sebanyak 2 gram, 4 gram, 6 gram, dan 8 gram. Hasil pengujian mud weight, pH, rheology, API filtrate, dan Clˉ.  Hasil Penelitian didapatkan properties lumpur yang bervariasi, dimana hasil yang paling optimal dan ekonomis yaitu dengan penggunaan konsentrasi Resinex 6 gram.

Kata Kunci: Kcl polymer, lumpur pemboran, pengujian sifat fisik, Resinex, temperature.

Abstract

Drilling trajectory 17 ½", it penetrates the Muara Enim - Talangakar formation which has shale lithology with high temperatures, can effect the physical properties change of the mud, the Resinex Additive material in the Drilling Mud plays a role makes drilling mud more stable at high temperatures and as fluid loss control additive. The Goal  of this Laboratory study is to decide of changes in mud properties in Kcl polymer water base mud with various variations in Resinex concentration according to specifications, then to determine the best Resinex concentration selection that is competible for this traject. This research was taken on a laboratory test by testing Kcl polymer mud to which 2 gram, 4 gram, 6 gram and 8 gram of Resinex material were added. Mud weight, pH, rheology, API filtrate, and Clˉ test results. The research results showed varying trends in mud properties, where the most optimal and economical results were using a Resinex concentration of 6 grams.

Keywords: Kcl polymer, drilling mud, physical properties test, Resinex, high temperature.

- PENDAHULUAN

Lumpur pemboran merupakan komponen yang sangat krusial pada proses pemboran, Formulasi Lumpur yang bagus meliputi pemilihan fluida dikarenakan untuk mencegah dari Hasil yang tidak diinginkan, salah satu kondisi yang tidak dinginkan adalah swelling, fluid loss(Al-Hameedi et al., 2019).

Operasi pemboran merupakan penyebab utama ketidakstabilan lubang sumur, ketika lumpur pemboran berinteraksi dengan formasi shale yang akan ditembus (Rana et al., 2019).

Pada Penelitian ini menggunakan material Resinex, karena material ini berfungsi untuk fluid loss control sekaligus menstabilkan nilai rheology pada temperatur tinggi (Mi Swaco, 2006). Dalam aplikasi lapangan, Resinex ini dapat menstabilkan dan memperluas batasan suhu dan ketahanan kontaminasi sistem lumpur berbasis air hingga 400ºF. Resinex terbuat dari resin lignit, yang mudah menyerap air karena sifatnya yang berpori dan polar, sehingga dapat mempertahankan ikatan partikel yang baik bahkan pada suhu tinggi. Lumpur pengeboran yang diberi aditif ini dapat mengontrol hilangnya filtrat lumpur terhadap formasi dan viskositas karena sifat Resinex. (Nurhidayatika Awaliyah  2016).

Lumpur polimer KCL merupakan lumpur yang mengontrol reaksi kimia lapisan shale dan dapat menekan laju swelling shale. Lumpur ini termasuk jenis lumpur berbahan dasar air karena komponen dasarnya adalah air. Lumpur ini sangat ideal untuk digunakan pada jenis batuan shale. (Emanuella W.Y.P. et al., 2022)

Pada pemboran trayek 17 ½” ini menembus formasi Muara Enim – Talangakar. Dimana pada formasi ini didominasi oleh litologi batu lempung, batu bara, batu pasir, dan batuan shale yang mengandung clay yang reaktif terhadap air filtrate lumpur yang memungkinkan terjadinya swelling clay, sloughing shale dan pipe sticking. Sehingga permasalahan ini harus diatasi dengan melakukan perencanaan lumpur agar masalah tersebut dapat diatasi dan tidak menghambat laju pengeboran. Maka dirancang lumpur Kcl polymer dengan material Resinex pada konsentrasi yang berbeda dan kemudian di ujikan dengan menggunakan alat High Pressure High Temperature (HPHT).

Percobaan perbandingan antara empat sample lumpur KCL-Polymer pada material Resinex dengan konsentrasi yang berbeda ini dilakukan dengan menggunakan alat HPHT test, yang dapat membaca tingkat banyaknya filtrate yang keluar, sehingga dari keempat sampel tersebut dapat ditentukan sampel material Resinex dengan konsentrasi berapa yang lebih efektif. Pemilihan Drilling fluid harus mempertimbangkan Faktor safety, teknis, ekonomis, dan Lingkungan.(Ismail et al., 2017)

Pengujian pengaruh material Resinex terhadap properties High Pressure High Temperature (HPHT) dilakukan untuk mencari komposisi material yang efektif, efisien, dan murah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan specification.

Permasalahan pada percobaan perbandingan empat sampel ini yaitu bagaimana menanggulangi atau mendapatkan specification HPHT filtrate pada temperature 200ºF. Pemboran Pada sumur kondisi HPHT membutuhkan design yang special terutama Properties dari lumpur pemborannya yang stabil.(Satya Mohan et al, 2019)

  - Dasar Lumpur Pemboran

Lumpur pemboran menurut (API 13, 2010) diartikan sebagai fluida yang bersirkulasi dalam operasi pengeboran, mempunyai banyak variasi fungsi, dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi optimalnya operasi pengeboran. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi keberhasilan operasi pengeboran.

Properties dari lumpur pemboran terdiri dari PV, YP, Filtration (API dan HP HT), ketebalan mud cake, Ph, untuk mengevaluasi kestabilan properties pada temperature tinggi 300 0 F diperlukan Pengukuran selama 16 jam.(Al-Yami et al., 2019)

  - Sifat Fisik Lumpur Pemboran

    - Densitas

Berat jenis lumpur harus dikontrol untuk menghasilkan tekanan hidrostatik yang cukup untuk menahan tekanan formasi. Namun nilainya tidak boleh terlalu besar karena dapat merusak formasi dan menyebabkan hilangnya lumpur di dalam formasi. (Rubiandini, 2010)

ρmud = wV	(1)

Ph = 0,052 x ρ x d	(2)

    - Rheology

Rheology adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aliran cairan dan formasi dari padatan.(Lapeyrouse, 2002)

- Plastic Viscosity (PV)

PV = RPM 600 – RPM 300	(3)

- Yield Point (YP)

YP = RPM 300 – PV	(4)

- Low Shear Yield Point (LSYP)

LSYP = (RPM 3 x 2) – RPM 6	(5)

- Gel Strength.

    - Filtration Loss dan Mud Cake

Fluida yang hilang ke dalam batuan disebut filtrate, sedangkan lapisan partikel besar tertahan di permukaan disebut mud cake.

    - pH

    - Ion Chloride (Cl-)

  - Material Pembuatan Lumpur

Material lumpur pemboran adalah sejumlah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat lumpur sesuai dengan sifat yang dibutuhkan oleh sumur. Jenis dari material lumpur seperti; fresh water, bentonite, NaOH, KCl, soltex, Resinex, dan lain sebagainya.

Resinex adalah material untuk campuran water base drilling, berwarna cokelat gelap berbentuk serbuk, Resinex mampu mengontrol lumpur pada temperature tinggi dan memiliki spesific gravity 1,5 g/m3. Berfungsi untuk mengontrol filltrate pada lumpur pemboran dan mengontrol stabilitas shale.

Resinex digunakan di semua sistem berbasis air pada benda padat apa pun untuk mengurangi dan menjaga kehilangan cairan tetap rendah, sehingga meningkatkan kinerja cairan pengeboran berbasis air. Aditif Resinex tidak meningkatkan viskositas, namun menstabilkan cairan pada kondisi sumur tinggi sekaligus mengontrol laju filtrasi pada suhu dan tekanan tinggi.

Resinex harus digunakan pada konsentrasi 2 hingga 8 lb/bbl (5,7 hingga 22,8 kg/m3) untuk mengontrol kehilangan cairan. Untuk mencapai kelarutan optimum, pH harus diatur di atas 10,0. Cairan densitas yang lebih tinggi akan membutuhkan konsentrasi aditif Resinex yang lebih besar (Mi-swaco, 2004).

  - Lumpur KCL-Polymer

Lumpur polymer KCL merupakan lumpur yang mengontrol reaksi kimia pada formasi shale. Lumpur polymer KCL (potassium cloride) mempunyai kemampuan mencegah laju swelling  dengan mengurangi hidrasi clay.

  - Clay dan Shale

Shale dan clay adalah batuan sedimen yang sangat reaktif terhadap air. Clay merupakan batuan lempung yang mudah reaktif terhadap air sehingga menyebabkan swelling. Shale merupakan batuan serpih, batuan ini termasuk sedimen yang terkena temperatur yang sangat tinggi. Masalah yang sering terjadi pada shale dan clay yaitu; sloughing shale dan swelling.

- Metodologi

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data, mempelajari literatur dan mengolah data. Data yang tersedia adalah data empat sampel lumpur Kcl polymer dengan komposisi material Resinex yang berbeda, yaitu 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr. Setelah mengumpulkan data, kemudian melakukan pengujian perbandingan empat sampel lumpur Kcl polymer terhadap properties lumpur.

Gambar 1. Flowchart

- Hasil dan Pembahasan

  - Prosedur Pembuatan Lumpur Kcl polymer

    - Konsentrasi Material

Material yang digunakan pada 4 sampel ini terdiri dari fresh water, biocide, NaOH, unigel, PAC-L, starch, Resinex, CaCO3, soltex, barite, KCL, dan XCD. Pada 4 sampel ini menggunakan komposisi material Resinex yang berbeda. Dimana sampel 1 menggunakan material Resinex = 2 gr, sampel 2 = 4 gr, sampel 3 = 6 gr, sampel 4 = 8 gr.

Tabel 2. Konsentrasi Material

    - Prosedur Mixing

Proses mixing lumpur langkah pertama adalah menimbang seluruh material sesuai dengan konsentrasi nya (Tabel 2). Masing-masing material memiliki waktu mixing yg variatif ditunjukkan pada table 3.

Tabel 3. Mixing Procedure Lumpur KCL-Polymer

    - Proses Hotroll 200℉

Lumpur yang telah dibuat sebelumnya dan sesuai dengan mixing procedure kemudian akan dimasukkan kedalam aging cell dan diberikan injeksi tekanan sebesar 100 psi, dan akan dilakukan proses hotroll dengan temperatur 200℉ selama 16 jam (Howard et al., 2015), Ketika 16 jam telah selesai, maka heater oven dimatikan sementara roller tetap berjalan selama 30 menit dengan kondisi pintu oven terbuka. Setelah 30 menit, aging cell didinginkan atau direndam dengan air.

    - Hasil Pengujian Lumpur Kcl polymer

Setelah dilakukan beberapa pengujian seperti; pengukuran mud weight, pengukuran rheology, API filter press 100 psi (LPLT), HPHT filter press (200℉), pH, dan ion chloride terhadap 4 sampel lumpur Kcl polymer hasilnya dibawah ini :

Tabel 4. Hasil Pengujian Lumpur Kcl polymer

Tabel 4. Hasil Pengujian Lumpur KCL- Polymer

### Pengukuran Mud Weight

Berat lumpur merupakan salah satu sifat lumpur yang sangat penting. Sebab, perannya berkaitan langsung dengan fungsi lumpur pemboran sebagai penahan tekanan formasi.

Tabel 5. Mud Weight lumpur KCL-Polymer

Gambar 2. Diagram Perbandingan Pengujian Mud Weight

Pada pengujian mud weight lumpur KCL-Polymer pada 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr Resinex mendapatkan hasil 1,45 sg yang dimana sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan yaitu range 1,45 – 1,90 sg.

- Pengukuran Rheology Lumpur

Pengujian rheology pada lumpur menggunakan alat rheometer fann 35. Untuk mengetahui nilai dari Plastic Viscosity (PV), Yield Point (YP), low shear yield point (LSYP), dan nilai gel strength.

Tabel  6. Rheology Lumpur KCL-Polymer

  - Plastic Viscosity

Material yang digunakan pada Plastic Viscosity ialah PAC-LV, Bentonite, dan XCD.

Gambar 3. Diagram Perbandingan Pengujian Plastic Viscosity

32

Pengujian Plastic Viscosity lumpur KCL-Polymer menggunakan rheometer fann 35. Berikut adalah pengukuran plastic viscosity dengan persamaan 2.3. Dari hasil pengukuran lumpur KCL-Polymer 2 gr Resinex = 19 cps, 4 gr Resinex = 20 cps, 6 gr Resinex = 20 cps, dan 8 gr Resinex = 19 cps. Hasil pengujian Plastic Viscosity pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya masuk spesifikasi dimana range PV yaitu ≤ 32 cps.

  - Yield Point

Material yang digunakan pada Yield Point ialah Bentonite dan XCD.

Gambar 4. Diagram Perbandingan Pengujian Yield Point

Pengujian Yield Point lumpur KCL-Polymer menggunakan rheometer fann 35. Berikut adalah pengukuran yield point dengan persamaan 2.4. Dari hasil pengukuran Yield Point lumpur KCL-Polymer 2 gr Resinex =32 lbs/100ft2, 4 gr Resinex = 31 lbs/100ft2, 6 gr Resinex = 30 lbs/100ft2, dan 8 gr Resinex = 32 lbs/100ft2. Hasil pengujian Yield Point pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya masuk spesifikasi yang dimana range YP yaitu 26 – 33 lbs/100ft2.

  - Low Shear Yield Point

Low Shear Yield Point adalah kemampuan fluida untuk mengangkat cutting ke permukaan pada kondisi lubang yang directional atau horizontal. Material yang digunakan pada LSYP ialah Bentonite dan XCD.

Gambar 5. Diagram Perbandingan Pengujian LSYP

Pengujian LSYP lumpur KCL-Polymer menggunakan rheometer fann 35. Berikut adalah pengukuran low shear yield point dengan persamaan 2.5. Dari hasil pengukuran lumpur KCL-Polymer 2 gr Resinex = 7 lbs/100ft2, 4 gr Resinex = 7 lbs/100ft2, 6 gr = 6 lbs/100ft2, dan 8 gr Resinex = 6 lbs/100ft2. Hasil pengujian LSYP pada konsentrasi material Resinex 2 gr, Resinex 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya masuk spesifikasi yang dimana range LSYP yaitu  6 – 10 lbs/100ft².

  - Gel Strength

Material yang digunakan pada gel strength ialah Bentonite dan XCD.

Gambar 6. Diagram Perbandingan Pengujian Gel Strength 10 Detik

Gambar 7. Diagram Perbandingan Pengujian Gel Strength 10 Menit

Dari hasil pengukuran menggunakan rheometer, lumpur KCL-Polymer 2 gr Resinex gel strength 10 detik = 10 lbs/100 ft2 untuk gel strength 10 menit = 23 lbs/100 ft2, 4 gr Resinex gel strength 10 detik = 10 lbs/100 ft2 untuk gel strength 10 menit = 22 lbs/100 ft2, 6 gr Resinex gel strength 10 detik = 9 lbs/100 ft2 untuk gel strength 10 menit = 22 lbs/100 ft2, dan 8 gr Resinex gel strength 10 detik = 10 lbs/100 ft2 untuk gel strength 10 menit = 23 lbs/100 ft2 .

Hasil pengujian gel strength 10 detik pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya masuk spesifikasi yang dimana range gel strength 10 detik yaitu ≤ 8 – 12 lbs/100ft². Hasil pengujian gel strength 10 menit pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya juga masuk spesifikasi yang dimana range gel strength 10 menit yaitu 20 – 25 lbs/100ft².

### API Filter Press 100 Psi (LPLT)

Material yang digunakan ialah Soltex, Resinex, PAC-LV, dan Starch.

Tabel 7. Filtrate API LPLT Lumpur KCL-Polymer

Gambar 8. Diagram Perbandingan Pengujian Filtrate API LPLT

Dari hasil pengujian API Filter Press 100 Psi lumpur KCL- Polymer pada 2 gr Resinex = 4,8 ml, 4 gr Resinex = 4,2 ml, 6 gr Resinex = 3,4 ml, 8 gr Resinex = 3,0 ml. Hasil pengujian API Filter Press pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya masuk spesifikasi yang dimana range Filtrate API yaitu ≤ 5 ml.

- HPHT Filter Press (200ºF)

Pada pengujian HPHT (High Pressure and High Temperature) filter press tujuannya sama dengan API filter press yaitu mengetahui filtrate yang keluar, namun pada pengujuian ini kita berikan temperatur dan tekanan.

Tabel 8. Filtrate HPHT Filter Press

Gambar 9. Diagram Perbandingan Pengujian Filtrate HPHT

Dari hasil pengujian HPHT Filter Press lumpur KCL-Polymer pada 2 gr Resinex = 17,2 ml/30 menit, 4 gr Resinex = 16 ml/30 menit, 6 gr Resinex = 14,8 ml/30 menit, 8 gr Resinex  = 14,4 ml/30 menit. Hasil pengujian HPHT Filter Press pada konsentrasi material Resinex 2 gr tidak masuk spesifikasi yang dimana range HPHT Filter Press yaitu ≤ 16 ml, hasil konsentrasi material Resinex 4 gr masuk spesifikasi tapi terlalu pas pada spesifikasi range yang di tentukan, sedangkan konsentrasi material Resinex 6 gr, dan 8 gr masuk sesuai spesifikasi yang di tentukan. Dari hasil percobaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin kecil konsentrasi Resinex, maka nilai filtrate HPHT semakin besar.

- Pengukuran pH Lumpur

Power  of  Hydrogen  adalah  pengukuran  asam  atau  basa  suatu  cairan. Hal ini penting karena jika terlalu asam maka akan memicu laju korosi. Material yang digunakan pada pH ialah NaOH.

Tabel 8. pH Lumpur KCL-Polymer

Gambar 10. Diagram Perbandingan Pengujian PH

Dari hasil pengujian pH pada lumpur KCL-Polymer pada 2 gr Resinex = 10.47, 4 gr Resinex  = 10.15, 6 gr Resinex = 10.09, 8 gr Resinex  = 9.94. Hasil pengujian pH pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya masuk spesifikasi yang dimana range pH yaitu 9.5 – 10.5.

- Ion Chloride (Cl-)

Kadar Ion Chloride adalah banyaknya kandungan garam yang terdapat pada lumpur, atau lumpur yang telah terkontaminasi oleh garam. Maka hal ini akan dilakukan tes Ion Chloride.

Tabel 1. Ion Chloride lumpur KCL-Polymer

Gambar 11. Diagram Perbandingan Pengujian Ion Chloride (Cl-)

Dari hasil pengujian Ion Chloride pada lumpur KCL-Polymer pada 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr Resinex seluruhnya di dapatkan 45.000 mg/l. Hasil pengujian Ion Chloride (Clˉ) pada konsentrasi material Resinex 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr semuanya sama dimana hasil tersebut masuk spesifikasi yang dimana spesifikasi range Clˉ yaitu  41.000 – 45.000 mg/l.

Pada pengujian ini dilakukan perbandingan 4 jenis lumpur Kcl polymer dengan material Resinex pada konsentrasi yang berbeda yaitu 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr Resinex. Pada table 4 dapat dilihat Jika diperhatikan lumpur KCL-polymer pada 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr Resinex semuanya mendapatkan hasil 1,45 SG, dimana pada nilai 4 sampel lumpur tersebut tidak ada kenaikan maupun penurunan dan sudah sesuai dengan spesifikasi range yang dibutuhkan yaitu 1,45 – 1,90 SG. Pada pengujian rheology (PV, YP, LSYP, gel strength) terdapat perubahan yang tidak terlalu signifikan. Dari 4 sampel tersebut tidak ada nilai yang keluar dari range yang diinginkan, karena Resinex efektif dalam mengontrol kehilangan cairan tanpa meningkatkan viskositas. Pada pengujian API filter press terbukti bahwa material Resinex mampu mengontrol hilangnya cairan dalam lumpur tanpa mengubah properties lumpur yang lain. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi Resinex yang digunakan, maka akan semakin kecil nilai filtrate API LPLT yang didapatkan. Dari hasil pengujian HPHT filter press diperoleh nilai 17,2 ml/30 menit untuk nilai filtrate nya, dimana nilai tersebut melebihi range spesifikasi yang diinginkan. Berdasarkan hasil pengujian lumpur tersebut, diapat ditentukan sampel lumpur yang paling optimal dan ekonomis yaitu dengan penggunaan Resinex sebanyak 6 gram.

Dari hasil pengujian pH pada lumpur KCL-Polymer dapat dilihat pada gambar 10. jika diamati adanya penurunan pada ke 4 lumpur tersebut, namun pada penurunan nilai tersebut tidak terjadi perubahan yang terlalu signifikan dan nilai PH tersebut tidak ada yang keluar dari range yang diinginkan. Kenaikan konsentrasi material Resinex menurunnya nilai pH.

Dari hasil pengujian Ion Chloride dapat dilihat pada gambar 11. jika diperhatikan lumpur KCL-Polymer pada 2 gr, 4 gr, 6 gr, dan 8 gr Resinex seluruhnya mendapatkan hasil 45.000 mg/l, dimana pada 4 sampel lumpur tersebut tidak ada kenaikan ataupun penurunan dan sudah sesuai dengan spesifikasi range yang dibutuhkan yaitu 41.000 – 45.000 mg/l.

Jadi kesimpulan yang telah di dapat dari hasil pengujian HPHT Filter Press lumpur Kcl polymer dengan 4 perbandingan lumpur pada konsentrasi material Resinex yang berbeda yaitu 2 gr Resinex, 4 gr Resinex, 6 gr Resinex, dan 8 gr Resinex, maka hasil yang paling optimal dan ekonomis yaitu dengan penggunaan Resinex sebanyak 6 gram. Alasan digunakan material Resinex 6 gr karena pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa dengan Resinex 2 gr hasil yang di dapatkan sudah keluar dari nilai spesification yang di butuhkan, sedangkan Resinex 4 gr hasil yang di dapatkan terlalu mepet dengan nilai spesification yang dibutuhkan, dan pada Resinex 8 gr hasil yang di dapatkan terlalu jauh dari specification yang dibutuhkan dan hasil pH yang di dapatkan sudah tidak masuk specification material Resinex yang dimana material Resinex ini harus mempertahankan pH diatas 10,0.

- Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sementara antara lain:

- Dari hasil pengujian Lmupur Kcl polymer dengan berbagai variasi konsentrasi Resinex didapatkan nilai densitas, PV,YP,LSYP,gel strength, filtrate API tidak terjadi perubahan yang significant, tetapi untuk HPHT filter press lumpur KCL-polymer mengalami perubahan pada 2 gr Resinex = 17,2 ml/30 menit, 4 gr Resinex = 16 ml/30 menit, 6 gr Resinex = 14,8 ml/30 menit, 8 gr Resinex = 14,4 ml/30 menit.

- Hasil dari test 4 sampel dengan jumlah material  Resinex yang berbeda yaitu material Resinex pada properties HPHT diantaranya ada hasil yang tidak masuk dan ada yang masuk specification, , dimana hasil yang paling optimal dan ekonomis yaitu dengan penggunaan Resinex 6 gram.

- Daftar Pustaka

Al-Hameedi, A. T. T., Alkinani, H. H., Dunn-Norman, S., Al-Alwani, M. A., Feliz, J. D., Alshammari, A. F., Albazzaz, H. W., Hamoud, Z. A., Mutar, R. A., & Al-Bazzaz, W. H. (2019). Laboratory study of environmentally friendly drilling fluid additives to be used a thinner in water-based muds. Society of Petroleum Engineers - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2019, ADIP 2019. https://doi.org/10.2118/197846-ms

Al-Yami, A., Al-Jubran, M., Wagle, V., & Al-Mulhim, M. (2019). Development of a new reservoir-friendly drilling fluid for higher gas production. Society of Petroleum Engineers - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2018, ADIPEC 2018, 1–10. https://doi.org/10.2118/192762-ms

Challenges for Drilling Fluids in Hpht. (2019). 6(6), 172–181.

Emanuella W.Y.P., E., Panca W, P., & Risna, R. (2022). Penelitian Desain Lumpur untuk Mengatasi Terjadinya Pengendapan oleh Material Lumpur maupun Formasi akibat Pengaruh Temperatur Tinggi dan Kontaminan Fluida Formasi. Lembaran Publikasi Minyak Dan Gas Bumi, 44(2), 171–184. https://doi.org/10.29017/lpmgb.44.2.162

Howard, S., Kaminski, L., & Downs, J. (2015). Xanthan stability in formate brines - Formulating non- damaging fluids for high temperature applications. SPE - European Formation Damage Conference, Proceedings, EFDC, 2015-Janua, 1388–1413. https://doi.org/10.2118/174228-ms

Ismail, A. R., Alias, A. H., Sulaiman, W. R. W., Jaafar, M. Z., & Ismail, I. (2017). Drilling fluid waste management in drilling for oil and gas wells. Chemical Engineering Transactions, 56, 1351–1356. https://doi.org/10.3303/CET1756226

Lapeyrouse, N. J. (2002). Calculations for Drilling, Production , Workover: all the formulas you need to solve drilling and prodution problems.

Rana, A., Saleh, T. A., & Arfaj, M. K. (2019). Improvement in rheological features, fluid loss and swelling inhibition of water-based drilling mud by using surfactant-modified graphene. Society of Petroleum Engineers - Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference 2019, ADIP 2019, 1–10. https://doi.org/10.2118/197774-ms

Awaliyah Nurhidayatika (2016). Penelitian sifat fisik  lumpur air asin dengan aditif filtrasi pada suhu tinggi. FTKE USAKTI.

Mi-Swaco (2006) Product Specification Resinex- EH

Rubiandini, R. (2010). Hole Problem. Institut Teknologi Bandung-MPR, Drill-007, 1–26.